## Slide 1: Épreuve orale de mise en perspective didactique d’un dossier de recherche Candidat : Nathan HAMZE Concours : Agrégation externe spéciale Section : physique - chimie Option : chimie Session 2023

## Slide 2: I) Parcours
2008 : Licence de Chimie – Université Lille Nord de France
2009 : Maîtrise sciences de la matière – Université Lille Nord de France
2010 : Master Chimie ingénierie de la formulation – Ecole nationale supérieure de chimie de Lille
2010 : Stage fin d’études (6 mois) – Ingénieur R&D ArcelorMittal
2015 : Doctorat CIFRE Chimie des matériaux – Section 33 – ARC International & Unité Matériaux et Transformations – Université Lille Nord de France
2016 : Enseignant contractuel en Physique-Chimie, Académie de Lille
2020 : Professeur certifié en Physique-Chimie, Concours externe du CAPES, Académie de Lille, Lycée International Montebello

## Slide 3: II) Travaux de recherche
ARC International France AIF
Environ 4,3 M d’articles fabriqués chaque jour
Verre sodocalcique transparent
(Verres à pieds, gobelets)
Défaut verre à paroi mince : fragilité (résistance mécanique)
Verre fluorosilicate opale
(Assiettes, tasses, etc..)
Sudation : dépôt blanchâtre lors du stockage
Solution industrielle : dépôt CVD à base de MBTC (Toxique)
Développement d’une alternative au procédé CVD
Solution industrielle : Polissage acide HF (produit toxique), Trempe thermique
Développement d’une alternative aux procédés actuels

## Slide 4: Objectifs de la thèse : Dépot d’oxydes métalliques sur verre par plasma froid à pression atmosphérique
Barrière anti-sudation
Remplacement du dépôt CVD à chaud de SnO2
Limiter la sudation du verre fluorosilicate pendant au moins 6 mois
Dépôts transparents qui n’altèrent pas l’aspect du verre
Dépôts transparents qui n’altèrent pas l’aspect du verre
Augmentation de la R.M. d’un facteur 2,5 pour des verres à paroi mince
Dépôt d’oxydes métalliques sur verre sodocalcique
Augmentation de la résistance mécanique (R.M.)
II) Travaux de recherche

## Slide 5: Procédé sans solvant et fonctionnement en continue Plasma torche ULS (AcXys Technologies) :
Génération du plasma
Activation de la surface
Gaz : Air ou N2 ou bien N2 + CO2, H2, N2O, O2, CH4
Paramètres : Vitesse de dépôt (1-300mm/s), distance plasma-substrat (<10 cm), gaz, “pas” de passage
Mode de dépôt
II) Travaux de recherche

## Slide 6: II) Travaux de recherche
HMDSO
VTMO
Dépôt | Gaz plasmagène | Gaz porteur | WCA | Epaisseur nm
HMDSO | Air | N2 | 85 ± 1 ° | 98 ± 4
VTMO | Air | N2 | 20 ± 1 ° | 90 ± 3
Dépôt HMDSO : hydrophobe
Dépôt VTMO : hydrophile
XPS :
Q
Q
T
Pas de C dans le dépot VTMO : Dépot 100% SiO2
Dépot HMDSO (idem HMDS) : SiOx
Exemple des résultats obtenus :

## Slide 7: Exemple d’application : Barrière anti-sudation
Dépôt hydrophile SiO2 – VTMO (90 nm) : effet barrière pendant plus de 4 mois
t0 + 4 mois
II) Travaux de recherche

## Slide 8: III) Exploitation du procédé plasma
Proposer des Mécanismes radicalaires dans un milieu réactionnel comme le plasma, un milieu riche en électrons
Etude du mécanisme du précurseur Hexaméthyldisiloxane HMDSO :
n O2 n O2* Plasma Air
2 (CH3)3Si-O-Si(CH3)3 CH3-Si-O-Si* + Si-O-Si* + 11 CH3* Injection HMDSO
8 CH3* + n O2* CO2 / CO / H2O / CH2O / C2H2O2 Formation des gaz
CH3-Si-O-Si* + 3 O2* CH3-SiO2-O-SiO3 Revêtement hydrophobe
Si-O-Si* + 3 O2* O3Si-O-SiO3 Réseau de silice SiO4
e- plasma
e- plasma

## Slide 9: IV) Exploitation des résultats XPS
Enseignement lycée : Enseigner le modèle quantique de l’atome en utilisant les spectres de raies d’émission d’un atome, expériences souvent réalisées avec des lampes à vapeur de sodium, Hélium, Néon
Proposer d’enseigner ce modèle quantique à l’université en utilisant les spectres XPS :
Image B. Vincent Crist

## Slide 10: V) Exploitation des données TOF-SIMS
Spectres TOF-SIMS, Intensité en fonction de m/Z:
Proposer une activité qui permet de calculer m/z dans le spectre TOF-SIMS à partir du temps de vol t mesurée par l’instrument
Enseignement lycée : Appliquer la conservation de l’énergie ou bien la principe fondamentale de la dynamique pour calculer m/z observée par le TOF-SIMS

## Slide 11: V) Exploitation des données TOF-SIMS
Données TOF-SIMS à utiliser dans l’activité proposée :
m : masse de l’ion secondaire
Z : charge électrique de l’ion secondaire
t : temps de vol de l’ion secondaire en seconde
V : Le voltage imposé pour accélérer les ions secondaires
L : Distance de vol en mètre
e : charge élémentaire
Nsit.gov

## Slide 12: V) Question pédagogique à traiter